| Об’єм, л Volume, l | 5 | 10 | 15 | 4,55 | 10 | 15,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Робочий тиск, МПа(кгс/см2) Working pressure, MPa (kgf/cm2) | 15Mpa | 15Mpa | 15Mpa | 2015psi/13.9Mpa | 2216psi/15.3Mpa | 2216psi/15.3Mpa |
| Перевірочний тиск Test pressure | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 3360pai/23.2Mpa | 3695psi/25.5Mpa | 3695psi/25.5Mpa |
| Руйнівний тиск, МПа(кгс/см2) Destructive pressure, MPa (kgf/cm2) | 43.89Mpa | 43.89Mpa | 43.89Mpa | 5037.5psi/34.8Mpa | 5540psi/38.3Mpa | 5540psi/38.3Mpa |
| Діаметр циліндричної частини, мм Diameter of the cylindrical part, mm | 108 | 159 | 159 | 111 | 184 | 184 |
| Товщина стінки балону, мм Cylinder wall thickness, mm | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 5.08 | 9.37 | 9.37 |
| Довжина корпусу балону, мм Cylinder body length, mm | 710 | 685 | 865 | 651 | 581.7 | 830.6 |
| Вага балону (пустого), кг Cylinder weight (empty), kg | 8 | 27 | 33 | 3.68 | 9.6 | 13.4 |
| Марка матеріалу Material grade | Сталь Steel 37Mn | Сталь Steel 37Mn | Сталь Steel 37Mn | Алюминий Aluminum AA6061 | Алюминий Aluminum AA6061 | Алюминий Aluminum AA6061 |
| Стандарт Standard | ISO9809 |  |  | DOT3AL |  |  |
| Різьба під вентиль Valve thread | Е25 | Е25 | Е25 | Е25 | Е25 | Е25 |
| Вартість в т.ч. ПДВ грн. | 1700 | 2500 | 3500 | 3000 | 6400 | 9500 |